采购需求

（一）项目概况

1、项目名称: 2024年乐山市在建交通项目工程质量重点抽检服务；

2、采购人：乐山市交通基本建设质量监督站；

3、预算金额及资金来源：80.00万元，财政性资金；

4、项目包个数：1个包；

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

★（二）检测项目限价一览表

| 一、原材料 |
| --- |
| 序号 | 试验检测项目 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 粗集料 | 颗粒级配 | 项 | 200 | 水洗法 |
| 2 |  | 密度(相对密度) | 项 | 255 | 网篮法、容量瓶法 |
| 3 |  | 吸水率 | 项 | 275 | 含密度试验 |
| 4 |  | 含水率 | 项 | 105 | 烘干法、酒精燃烧法 |
| 5 |  | 含泥量 | 项 | 155 | —— |
| 6 |  | 针片状颗粒含量 | 项 | 150 | 规准仪法 |
| 7 |  | 坚固性 | 项 | 1220 |  |
| 8 |  | 压碎值(压碎指标) | 项 | 300 | 常温 |
| 9 |  | 洛杉矶磨耗 | 项 | 690 | 常温 |
| 10 |  | 软弱颗粒含量 | 项 | 310 | — |
| 11 | 细集料 | 颗粒级配 | 项 | 200 | 水洗法 |
| 12 |  | 表观密度 | 项 | 180 | 容量瓶法 |
| 13 |  | 吸水率 | 项 | 470 | 含密度试验 |
| 14 |  | 含水率 | 项 | 105 | 烘干法、酒精燃烧法 |
| 15 |  | 含泥量 | 项 | 155 |  |
| 16 |  | 石粉含量 | 项 | 155 |  |
| 17 |  | 坚固性 | 项 | 1220 |  |
| 18 |  | 压碎值(压碎指标) | 项 | 570 |  |
| 19 |  | 亚甲蓝值 | 项 | 440 |  |
| 20 |  | 片状颗粒含量 | 项 | 290 | —— |
| 21 | 水泥 | 密度 | 项 | 180 |  |
| 22 |  | 细度 | 项 | 155 | 筛余值 |
| 23 |  | 比表面积(细度) | 项 | 480 | 比表面积法，含密度 |
| 24 |  | 标准稠度用水量 | 项 | 250 |  |
| 25 |  | 凝结时间 | 项 | 200 |  |
| 26 |  | 安定性 | 项 | 200 | —— |
| 27 |  | 胶砂强度 | 项 | 570 | 3d、28d龄期 |
| 28 |  | 胶砂流动度 | 项 | 200 |  |
| 29 |  | 烧失量 | 项 | 420 |  |
| 30 | 矿粉 | 颗粒级配 | 项 | 215 |  |
| 31 |  | 密度 | 项 | 210 |  |
| 32 |  | 含水率 | 项 | 110 |  |
| 33 |  | 亲水系数 | 项 | 255 |  |
| 34 |  | 塑性指数(液限、塑限) | 项 | 330 |  |
| 35 |  | 加热安定性 | 项 | 175 |  |
| 36 | 外加剂 | 减水率 | 项 | 750 |  |
| 37 |  | 泌水率比 | 项 | 750 |  |
| 38 |  | 混凝土抗压强度(抗压强度比) | 项 | 1210 | 减水剂等，含2个龄期，每增加1个龄期增加450元 |
| 39 |  | 凝结时间差 | 项 | 940 |  |
| 40 |  | 凝结时间(速凝剂) | 项 | 640 |  |
| 41 |  | 含气量 | 项 | 350 |  |
| 42 |  | 含固量 | 项 | 205 | —— |
| 43 |  | 含固量(速凝剂) | 项 | 420 |  |
| 44 |  | 含水率 | 项 | 130 |  |
| 45 |  | 抗侵蚀性(膨胀系数) | 项 | 920 | —— |
| 46 | 粉煤灰 | 烧失量 | 项 | 420 | —— |
| 47 |  | 细度 | 项 | 155 |  |
| 48 |  | 比表面积 | 项 | 480 | 含密度 |
| 49 |  | 含水率 | 项 | 130 | —— |
| 50 |  | 安定性 | 项 | 380 | 沸煮法 |
| 51 | 沥青 | 密度、相对密度 | 项 | 450 |  |
| 52 |  | 针入度 | 项 | 460 |  |
| 53 |  | 针入度指数 | 项 | 1100 | 不含25℃针入度 |
| 54 |  | 延度 | 项 | 640 |  |
| 55 |  | 软化点 | 项 | 460 |  |
| 56 |  | 溶解度 | 项 | 780 |  |
| 57 |  | 薄膜或旋转薄膜加热质量变化 | 项 | 1350 |  |
| 58 |  | 薄膜或旋转薄膜加热残留物针入度比 | 项 | 1510 | 不含原样针入度 |
| 59 |  | 薄膜或旋转薄膜加热软化点增值 | 项 | 1510 | 不含原样针入度 |
| 60 |  | 薄膜或旋转薄膜加热60℃黏度比 | 项 | 4300 | 不含原样黏度 |
| 61 |  | 薄膜或旋转薄膜加热老化后延度 | 项 | 1690 |  |
| 62 |  | 薄膜或旋转薄膜加热(质量变化、针入度比、老化后延度) | 项 | 2910 |  |
| 63 |  | 闪点、燃点 | 项 | 500 |  |
| 64 |  | 与粗集料的黏附性 | 项 | 540 |  |
| 65 |  | 化学组分 | 项 | 5600 |  |
| 66 |  | 黏韧性、韧性 | 项 | 2870 |  |
| 67 |  | 蜡含量 | 项 | 6400 |  |
| 68 |  | 动力黏度 | 项 | 3100 |  |
| 69 |  | 运动黏度 | 项 | 3550 | —— |
| 70 |  | 标准黏度 | 项 | 420 | —— |
| 71 |  | 恩格拉黏度 | 项 | 450 |  |
| 72 |  | 弹性恢复率 | 项 | 750 |  |
| 73 |  | 改性沥青离析性 | 项 | 2050 | — |
| 74 |  | 破乳速度 | 项 | 340 |  |
| 75 |  | 蒸发残留物含量 | 项 | 530 | — |
| 76 |  | 乳化沥青筛上剩余量 | 项 | 300 |  |
| 77 |  | 乳化沥青与集料的黏附性 | 项 | 520 |  |
| 78 | 纤维 | 平均长度/直径 | 项 | 1350 |  |
| 79 |  | 最大长度 | 项 | 850 |  |
| 80 |  | 吸油率 | 项 | 440 |  |
| 81 |  | 含水率 | 项 | 220 | —— |
| 82 |  | 密度 | 项 | 790 | —— |
| 83 |  | 灰分含量 | 项 | 570 | 絮状/粒状木质纤维 |
| 84 |  | 质量损失(耐热性) | 项 | 340 | 絮状/粒状木质纤维 |
| 85 |  | pH值 | 项 | 200 | 絮状木质纤维 |
| 86 |  | 0.15mm质量通过率 | 项 | 430 | 絮状木质/矿物纤维 |
| 87 |  | 颗粒直径 | 项 | 260 | 粒状木质纤维 |
| 88 |  | 颗粒长度 | 项 | 260 | 粒状木质纤维 |
| 89 |  | 原纤维颗粒筛分 | 项 | 540 | 粒状木质纤维 |
| 90 |  | 磨损后纤维颗粒筛分 | 项 | 540 | 粒状木质纤维 |
| 91 | 沥青混合料 | 沥青含量、矿料级配 | 项 | 1220 | 离心法 |
| 92 |  | 沥青含量、矿料级配 | 项 | 1700 | 自动抽提法 |
| 93 |  | 沥青含量、矿料级配 | 项 | 1640 | 燃烧法 |
| 94 | 压浆料 | 抗折、抗压强度 | 项 | 780 | 3个龄期(3d、7d、28d)强度 |
| 95 |  | 抗折、抗压强度 | 项 | 570 | 2个龄期(7d、28d)强度 |
| 96 | 防水板 | 拉伸强度、伸长率 | 项 | 1350 |  |
| 97 |  | 撕裂强度 | 项 | 800 |  |
| 98 |  | 低温弯折 | 项 | 450 |  |
| 99 |  | 不透水性 | 项 | 400 |  |
| 100 |  | 加热伸缩量 | 项 | 600 |  |
| 101 |  | 外观质量 | 项 | 105 | —— |
| 102 |  | 外形尺寸(长度、厚度、宽度) | 项 | 125 |  |
| 103 |  | 耐碱性 | 项 | 1390 |  |
| 104 |  | 复合强度 | 项 | 760 |  |
| 105 | 止水带 | 尺寸 | 项 | 135 |  |
| 106 |  | 外观质量 | 项 | 105 |  |
| 107 |  | 硬度 | 项 | 360 |  |
| 108 |  | 拉伸强度、拉断伸长率 | 项 | 900 | —— |
| 109 |  | 撕裂强度 | 项 | 500 | 一 |
| 110 |  | 热空气老化(邵尔A硬度变化、拉伸强度、拉断伸长率) | 项 | 1940 |  |
| 111 |  | 脆性温度(A法) | 项 | 530 | —— |
| 112 |  | 橡胶与帘布黏合强度 | 项 | 590 |  |
| 113 |  | 压缩永久变形 | 项 | 710 | 常温(23℃)或高温(70℃) 任选一种 |
| 114 |  | 橡胶与金属黏合性能 | 项 | 700 | —— |
| 115 | 防水卷材 | 厚度 | 项 | 195 | —— |
| 116 |  | 可溶物含量 | 项 | 1040 |  |
| 117 |  | 耐热性 | 项 | 330 |  |
| 118 |  | 拉力、延伸率 | 项 | 1500 |  |
| 119 |  | 低温柔性 | 项 | 490 | — |
| 120 |  | 钉杆撕裂强度 | 项 | 630 |  |
| 121 |  | 抗静态荷载 | 项 | 580 |  |
| 122 |  | 接缝剥离强度 | 项 | 780 |  |
| 123 |  | 热老化试验(拉力保持率、延伸保持率、低温柔性/低温弯折性、尺寸变化率、质量损失) | 项 | 1920 | — |
| 124 |  | 低温弯折性 | 项 | 450 | —— |
| 125 |  | 不透水性 | 项 | 400 | —— |
| 126 |  | 外观 | 项 | 105 | —— |
| 127 |  | 面积 | 项 | 145 |  |
| 128 |  | 单位面积质量 | 项 | 200 |  |
| 129 |  | 卷材下表面沥青涂盖层厚度 | 项 | 310 | —— |
| 130 |  | 耐化学性(外观、最大拉力保持率、拉伸强度保持率、最大拉力时伸长率保持率、断裂伸长率变化率、低温弯折性) | 项 | 2950 |  |
| 131 |  | 剪切强度 | 项 | 2950 |  |
| 132 |  | 尺寸稳定性 | 项 | 410 | —— |
| 133 |  | 黏结强度 | 项 | 2950 | —— |
| 134 |  | 渗油性 | 项 | 330 | —— |
| 135 |  | 浸水后质量增加 | 项 | 660 |  |
| 136 |  | 剪切状态下的黏合性 | 项 | 790 |  |
| 137 | 钢筋 | 重量/重量偏差 | 组 | 150 |  |
| 138 |  | 弹性模量 | 组 | 410 | —— |
| 139 |  | 钢材弯曲性能 | 个 | 140 | 含试样加工费用 |
| 140 |  | 钢筋冷弯性能 | 组 | 90 |  |
| 141 |  | 反向弯曲 | 根 | 240 |  |
| 142 |  | (钢筋)屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率/断后伸长率(≤25mm) | 组 | 270 |  |
| 143 |  | (钢筋)屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率/断后伸长率(28mm~40mm) | 组 | 290 | —— |
| 144 |  | (钢筋)屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率/断后伸长率(>40mm) | 组 | 320 |  |
| 145 | 连接接头 | 尺寸 | 组 | 150 |  |
| 146 |  | 钢筋机械连接件抗拉强度(≤25 mm) | 组 | 270 |  |
| 147 |  | 钢筋机械连接件抗拉强度(28 mm~40 mm) | 组 | 290 |  |
| 148 |  | 钢筋机械连接件抗拉强度(>40 mm) | 组 | 320 |  |
| 149 |  | 钢筋焊接接头抗拉强度(≤25mm) | 组 | 270 |  |
| 150 |  | 钢筋焊接接头抗拉强度(28 mm~40 mm) | 组 | 290 |  |
| 151 |  | 钢筋焊接接头抗拉强度(>40 mm) | 组 | 320 |  |
| 152 | 预应力用钢材及锚夹具、连接器 | (钢绞线)屈服力、最大力、弹性模量、最 大力总伸长率 | 根 | 400 |  |
| 153 |  | (精轧螺纹钢)屈服强度、抗拉强度、断后伸长率/最大力下总伸长率(<32 mm) | 根 | 450 |  |
| 154 |  | (精轧螺纹钢)屈服强度、抗拉强度、断后 伸长率/最大力下总伸长率(≥32 mm) | 根 | 500 |  |
| 155 |  | 弹性模量 | 组 | 370 | —— |
| 156 |  | 锚具强度(静载承压试验) | 组 | 4600 |  |
| 157 |  | 洛氏硬度 | 个(片) | 30 |  |
| 158 |  | 布氏硬度 | 个 | 100 | 含试样打磨抛光 |
| 159 |  | 维氏硬度 | 个 | 115 | 含试样打磨抛光 |
| 160 |  | 松弛率 | 组 | 7800 | 不含钢绞线最大力 |
| 161 | 桥梁支座 | 外形尺寸(尺寸偏差) | 组 | 230 |  |
| 162 |  | 外观质量(普通橡胶支座) | 组 | 320 |  |
| 163 |  | 极限抗压强度(面积<0.07 m²) | 组 | 2400 |  |
| 164 |  | 极限抗压强度(0.07 m²≤面积<0.14 m²) | 组 | 4000 |  |
| 165 |  | 极限抗压强度(0.14 m²≤面积≤0.28 m²) | 组 | 5600 |  |
| 166 |  | 极限抗压强度(面积>0.28 m²) | 组 | 8300 | —— |
| 167 |  | 抗压弹性模量(面积<0.2 m²) | 组 | 3400 | —— |
| 168 |  | 抗压弹性模量(0.2 m²≤面积≤0.4 m²) | 组 | 4600 |  |
| 169 |  | 抗压弹性模量(面积>0.4m²) | 组 | 6800 |  |
| 170 |  | 摩擦系数(面积<0.2 m²) | 组 | 3600 | —— |
| 171 |  | 摩擦系数(0.2 m²≤面积≤0.4 m²) | 组 | 5500 |  |
| 172 |  | 摩擦系数(面积>0.4m²) | 组 | 8300 |  |
| 173 | 金属波纹管 | 外观、尺寸 | 项 | 180 |  |
| 174 |  | 抗外荷载性能(抗局部横向荷载性能试验方法) | 项 | 550 |  |
| 175 |  | 抗外荷载性能(抗均布荷载性能试验方法) | 项 | 580 |  |
| 176 |  | 抗渗漏性(局部横向荷载) | 项 | 600 | —— |
| 177 |  | 抗渗漏性(弯曲) | 项 | 620 | —— |
| 178 | 塑料波纹管 | 外观、尺寸 | 项 | 180 |  |
| 179 |  | 环刚度 | 项 | 580 |  |
| 180 |  | 局部横向荷载 | 项 | 580 |  |
| 181 |  | 纵向荷载 | 项 | 580 | —— |
| 182 |  | 拉伸性能 | 项 | 560 | —— |
| 183 |  | 柔韧性 | 项 | 470 |  |
| 184 |  | 抗冲击性 | 项 | 740 |  |
| 185 |  | 灰分 | 项 | 750 |  |
| 186 |  | 抗老化性能(烘箱试验) | 项 | 610 |  |
| 187 |  | 拉拔力 | 项 | 960 |  |
| 188 |  | 密封性 | 项 | 950 |  |
| 189 |  | 环柔性 | 项 | 580 |  |
| 190 | 土工布、土工膜 | 断裂强度、伸长率 | 项 | 1350 | 双向 |
| 191 |  | 梯形撕裂强力 | 项 | 1000 | 双向 |
| 192 |  | CBR顶破强力 | 项 | 470 | —— |
| 193 |  | 刺破强力 | 项 | 470 |  |
| 194 |  | 单位面积质量或偏差 | 项 | 165 |  |
| 195 |  | 厚度 | 项 | 210 |  |
| 196 |  | 幅宽偏差 | 项 | 205 |  |
| 197 |  | 有效孔径 | 项 | 800 |  |
| 198 |  | 垂直渗透系数 | 项 | 590 |  |
| 199 |  | 剥离强度 | 项 | 750 |  |
| 200 |  | 缝制或拼接强度 | 项 | 390 |  |
| 201 |  | 动态穿孔 | 项 | 195 |  |
| 202 |  | 耐静水压 | 项 | 1050 |  |
| 203 |  | 抗紫外线性能(荧光紫外灯法) | 循环 | 600 | 含拉伸试验 |
| 204 |  | 抗氧化性能 | h | 25 | 不含拉伸试验 |
| 205 | 塑料土工格栅 | 拉伸强度、伸长率 | 项 | 1350 |  |
| 206 | 波形护栏 | 外观质量 | 项 | 90 |  |
| 207 |  | 外形尺寸 | 项 | 340 |  |
| 208 |  | 材料力学性能 | 项 | 1250 | 3次平行试验 |
| 209 |  | 螺栓连接副整体抗拉荷载/强度 | 项 | 2050 | 8次平行试验 |
| 210 |  | 基底金属厚度 | 项 | 240 |  |
| 211 |  | 防腐层厚度 | 项 | 220 | 直接测量法 |
| 212 |  | 防腐层厚度 | 项 | 2050 | 化学法 |
| 213 |  | 镀锌附着量 | 项 | 2050 | —— |
| 214 |  | 防腐层附着性能 | 项 | 390 |  |
| 215 |  | 环氧锌基防腐层附着性能 | 项 | 800 |  |
| 216 |  | 防腐层均匀性 | 项 | 430 | —— |
| 217 |  | 防腐层耐盐雾腐蚀性能 | 小时 | 25 | 中性盐雾试验 |
| 218 |  | 防腐层耐盐雾腐蚀性能 | 小时 | 30 | 循环盐雾试验 |
| 219 |  | 防腐层抗弯曲性能 | 项 | 500 |  |
| 二、工程实体 |
| 序号 | 试验检测项目 | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| 1 | 路基路面 | 支挡工程断面尺寸 | 点 | 30 |  |
| 2 |  | 涵洞结构尺寸 | 点 | 45 |  |
| 3 |  | 水稳层芯样完整性 | 点 | 570 | 1层，含取芯费用 |
| 4 |  | 水稳层芯样完整性 | 点 | 1140 | 2层，含取芯费用 |
| 5 |  | 压实度(钻芯法) | 个 | 370 | 沥青混凝土1层，同时检测厚度时增加30元 |
| 6 |  | 压实度(钻芯法) | 个 | 460 | 沥青混凝土2层，同时检测厚度时增加30元 |
| 7 |  | 压实度(钻芯法) | 个 | 550 | 沥青混凝土3层，同时检测厚度时增加30元 |
| 8 |  | 厚度(钻芯法) | 点 | 530 | 水泥混凝土路面 |
| 9 |  | 厚度(钻芯法) | 点 | 330 | 沥青混凝土1层 |
| 10 |  | 厚度(钻芯法) | 点 | 380 | 沥青混凝土2层 |
| 11 |  | 厚度(钻芯法) | 点 | 430 | 沥青混凝土3层 |
| 12 |  | 厚度(钻芯法) | 点 | 550 | 水稳层(1层) |
| 13 |  | 厚度(钻芯法 | 点 | 1100 | 水稳层(2层) |
| 14 |  | 渗水系数 | 点 | 120 | —— |
| 15 |  | 构造深度(手工铺砂法、电动铺砂仪法) | 点 | 90 |  |
| 16 |  | 水泥混凝土路面钻芯 | 点 | 500 |  |
| 17 |  | 水泥混凝土路面强度(钻芯法) | 个 | 690 |  |
| 18 |  | 水泥混凝土路面强度(回弹仪法) | 测区 | 100 |  |
| 19 |  | 水泥混凝土路面强度(超声回弹法) | 测区 | 190 |  |
| 20 |  | 沥青混凝土路面钻芯 | 点 | 300 |  |
| 21 | 混凝土结构 | 混凝土取芯 | 个 | 840 |  |
| 22 |  | 混凝土强度(超声回弹综合法) | 测区 | 190 |  |
| 23 |  | 钢筋保护层厚度(电磁感应法) | 点 | 45 |  |
| 24 |  | 结构尺寸 | 点 | 45 |  |
| 25 |  | 芯样抗压强度 | 个 | 190 |  |
| 26 | 交安工程 | 外观检查 | 处 | 90 |  |
| 27 |  | 外形尺寸 | 点 | 90 | —— |
| 28 |  | 安装高度 | 点 | 90 |  |
| 29 |  | 安装距离 | 点 | 90 |  |
| 30 |  | 安装角度 | 点 | 180 |  |
| 31 |  | 立柱竖直度 | 根 | 110 | —— |
| 32 |  | 立柱埋置深度 | 根 | 180 | 拔出法 |
| 33 |  | 立柱埋置深度 | 根 | 360 | 无损检测法 |
| 34 |  | 基底金属厚度 | 点 | 60 | 含总厚度、防腐层厚度 |
| 35 |  | 防腐层厚度 | 点 | 25 | — |
| 36 |  | 标线厚度 | 点 | 30 | —— |
| 37 |  | 标志光度性能(反光膜逆反射系数) | 点 | 200 |  |
| 38 |  | 标线光度性能(逆反射亮度系数) | 点 | 200 |  |
| 39 |  | 标线抗滑值 | 处 | 90 | —— |
| 40 |  | 螺栓终拧扭矩 | 处 | 320 | —— |
| 41 |  | 初张力 | 根 | 500 |  |
| 42 |  | 护栏混凝土强度 | 测区 | 100 | 回弹法 |
| 43 | 桥梁工程 | 混凝土强度(超声回弹综合法) | 测区 | 190 |  |
| 44 |  | 钢筋位置(电磁感应法) | 点 | 45 |  |
| 45 |  | 钢筋保护层厚度(电磁感应法) | 点 | 45 |  |
| 46 |  | 墩柱竖直度(全站仪) | 方向 | 390 | —— |
| 47 |  | 墩柱竖直度(吊线锤或两米直尺) | 方向 | 45 |  |
| 48 |  | 桩身完整性(超声波法) | 根 | 1200 | 3根声测管 |
| 49 |  | 桩身完整性(超声波法) | 根 | 1750 | 4根声测管 |
| 50 |  | 桩身完整性(超声波法) | 根 | 2350 | 5根声测管，每增加1根声测管增加600元 |
| 51 |  | 桩身完整性(钻芯法) | m | 510 |  |
| 52 | 隧道工程 | 锚杆拉拔力 | 根 | 310 | —— |
| 53 |  | 初期支护背后的空洞 | m/测线 | 25 | 地质雷达法 |
| 54 |  | 初期支护厚度 | m/测线 | 25 | 地质雷达法 |
| 55 |  | 二次衬砌背后的空洞 | m/测线 | 20 | 地质雷达法 |
| 56 |  | 二次衬砌厚度 | m/测线 | 20 | 地质雷达法 |
| 57 |  | 墙面平整度 | 尺 | 20 | 2 m直尺法 |
| 58 |  | 衬砌混凝土强度(超声回弹法) | 测区 | 190 |  |
| 59 |  | 钢支撑间距 | 榀 | 50 | 尺量法 |
| 60 |  | 仰拱厚度 | m/测线 | 20 | 地质雷达法 |
| 61 |  | 锚杆(管)长度 | 根 | 310 | 无损检测法 |
| 62 |  | 净高 | 点 | 40 | 尺量法或激光测距仪法 |
| 63 |  | 净宽 | 点 | 40 | 尺量法 |
| 三 | 其他 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| 1 | 人员费用 | 人·天 | 720 |  |
| 2 | 交通车辆 | 台班 | 650 |  |

注：本次招标检测费用采用下浮比例报价，即投标人根据单价限价填报统一的下浮比例，投标人自行填报的下浮比例最多保留到小数点后两位（即1.00%，2.00%.....），该报价不作调整，报总的下浮比例。

★（三）服务内容

1、服务内容

一是质量监督机构对交通在建项目建设过程中组织的质量监督抽检；

二是省、市交通运输主管部门布置的工程质量检测工作；

三是其他交通建设工程质量检测工作。

2、抽检项目

一是我站2024年监督的交通重点建设项目，其中续建高速公路项目5个，续建国省干线及地方重点公路项目11个，续建重点水运项目3个；预计新开工高速公路项目1个，国省干线公路项目5个，重点水运项目1个。

二是重点农村公路项目及省、市交通运输主管部门安排抽检的其他交通建设项目。

★（四）检测内容的调整

- 在未突破80万的前提下，采购方可根据工程进展情况调整或增加检测项目，中标人应按照采购方调整或增加的检测项目完成检测工作。

2、采购方增加检测的项目视为合同变更内容，应经采购方分管负责人及以上负责人同意，履行相应签认手续后实施。增加的检测项目，结算单价参照《四川省公路水运工程试验检测计价办法》(T/SHTS 02-2023)，按投标时单价下浮比例计算。

★（五）人员要求

1、项目负责人（1人）：具有公路、材料、桥梁、隧道、交安5项中其中2项及以上的试验检测工程师证书（旧版公路工程资格证书）或者具有道路工程、桥梁隧道工程、交通工程3项中其中1项及以上的公路水运工程试验检测师证书（新版公路工程资格证书）。

2、检测工程师（3人）：3人所持有试验检测工程师证书要覆盖全专业。

3、现场检测人员（4人）：持有助理试验检测师证书或试验检测员证书。

备注：

1、以上所有人员必须注册在投标供应商所在公司，且需提供最近6个月社保缴纳证明，证明材料盖单位公章。

2、全专业是指：①新版公路工程资格证书全专业为：道路工程、桥梁隧道工程、交通工程；②旧版公路工程资格证书全专业为：材料、公路、桥梁、隧道、交通安全设施，其中新版道路工程专业等同于旧版公路、材料2个专业，新版桥梁隧道工程等同于旧版桥梁、隧道2个专业，新版交通工程专业等同于旧版交通安全设施专业。

★（六）商务要求

1、服务时间：自合同签订生效之日起一年内。（但因不可抗力因素或国家政策变化等原因，导致本合同不能继续履行的，采购人可终止合同且不承担任何责任。）

2、服务地点：采购指定地点。

3、付款方式：合同签订之日起30日内，采购方收到中标人票据凭证资料完成支付手续办理，预付合同暂定总价的10%，该笔预付款在第一次、第二次进度款中扣回（每次为预付款的50%）。本项目检测服务费用按季度支付，每季度末汇总当季实际完成检测指标数量并计算当期服务费，经审核后支付当期服务费95%，余5%服务费最后一次支付。最后一次支付：合同期结束后10日内完成当期全部服务费及前期剩余服务费支付汇总工作，经审核后原则于合同期结束后30日内支付当期全部服务费及前期剩余服务费。

4、履约保证金：履约保证金为合同价的10%（由中标人与采购人协商以支票、汇票、本票或者金融机构、符合条件具备偿付能力的专业担保机构出具的保函等非现金形式提交））。履约保证金在中标通知书发出后、合同签订前递交，待检测单位提交全部试验报告，并经采购方审核通过后退还履约保证金。

5、报价：投标人下浮后的报价为完成本项目的一切费用，包含但不限于：为完成服务可能发生的所有费用，如试验、工作、生活、电力、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、管理费、保险、利润、税金、风险等所有有关的成本，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等所有费用。

★（七）违约责任

1、采购人与中标人双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。

2、如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

3、中标人的项目负责人及试验检测工程师必须是响应文件（签订合同前）所报人员，原则上不得更换。乙方擅自更换项目负责人及试验检测工程师的，视为违约，采购人有权终止合同。

4、如经采购人书面审查同意更换项目负责人及试验检测工程师的，其代替人员的资质应该相等或更高，且中标人将承担更换项目负责人5万元/人/次或试验检测工程师2万元/人/次的违约金。

5、如有以下违约行为给采购人造成经济损失，该损失费用可在中标人的履约担保或支付的费用中扣除，如情节严重的应视为承包人违约，采购人有权拒绝支付费用，没收部分或全部履约担保，直至终止合同。

（1）试验检测人员严重失职造成重大工程事故或谋取私利，在工作期间徇私舞弊，给采购人造成损失。

（2）中标人按行业标准要求用于本项目的试验、检测仪器及交通设施未能按时到达现场，并且在接到采购人通知后在通知规定的时间内仍未采取弥补措施。

（3）因试验检测人员工作失误，提供的试验检测数据错误，造成时间和费用的增加。

6、如发现中标人履约情况较差、履行职责不到位、弄虚作假等情况，采购人有权扣以每次2000～20000元的罚款。该罚款从当期支付款中扣除。

7、合同执行期间，如果中标人未能在合同规定的时间内完成每一批次的试验检测工作，采购人将收取延期违约金，每延期1天收取2000元。

★（八）回避原则

中标人如在采购方监督项目上承担有施工自检、监理抽检等任务时，应在该项目进行回避。同意中标人另行委托一家具备同等资质的检测单位代为完成该项目相关试验检测指标，中标人应将另行委托的检测单位资质报采购方备案。

★（九）外委试验

存在中标人无该项检测参数的情况时，外委试验由中标人委托一家具备相应资质的检测单位代为完成该项目相关试验检测指标，中标人应将另行委托的检测单位资质报采购方备案。

（十）争端的决议

对合同执行过程中的争端最终由乐山仲裁委员会解决。

（十一）验收方法和标准

本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及行业相关标准的规定，并结合本项目的招标文件、响应文件以及合同约定标准等进行验收。

（十二）其他未尽事宜合同约定。

注：本项目标注★的条款为本项目的实质性要求，有任意一项不满足或负偏离的，将视为符合性审查不通过，按无效响应处理。