## 1.采购项目概况

项目名称：雅安市人民医院 2023年办公家具采购项目，预算金额：233330.00元 。

## 2.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：233330.00元

采购包最高限价（元）：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的预算（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人沙发 | 4 | 800 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 三人沙发 | 8 | 1500 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 三人沙发 | 5 | 1500 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 三人沙发 | 4 | 1500 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | 三人沙发 | 2 | 1500 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | 茶几1 | 1 | 480 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | 茶几2 | 4 | 800 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | 茶几3 | 2 | 800 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | 会议桌 | 1 | 1800 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 实木椅 | 3 | 600 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | 三门书柜 | 2 | 1500 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 12 | 学习桌 | 74 | 500 | 张 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 13 | 边柜 | 2 | 1200 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 14 | 演讲台 | 7 | 1200 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 15 | 餐桌 | 10 | 500 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 16 | 实木餐桌 | 2 | 1200 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 17 | 餐桌 | 12 | 650 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 18 | 组合柜 | 1 | 1500 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 19 | 鞋柜1 | 6 | 1000 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 20 | 鞋柜2 | 1 | 1000 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 21 | 会议条桌 | 6 | 500 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 22 | 培训椅 | 34 | 450 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 23 | 升降圆凳 | 65 | 150 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 24 | 办公椅1 | 90 | 300 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 25 | 办公椅2 | 16 | 400 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 26 | 六门更衣柜 | 1 | 800 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | 储物柜 | 6 | 700 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 28 | 鞋柜 | 8 | 1000 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 29 | 四人位办公桌 | 1 | 3600 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 30 | 办公桌 | 1 | 1000 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 31 | 办公桌 | 8 | 850 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 32 | 办公桌 | 1 | 950 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 33 | 三人位办公桌 | 1 | 2700 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 34 | 六人位办公桌 | 1 | 5400 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 35 | 两人位对坐办公桌 | 2 | 1800 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 36 | 单人位办公桌 | 14 | 900 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 37 | 拼接式会议桌 | 13 | 550 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |

## ★3.技术参数及要求

采购包1：

| 序号 | 名称 | 图片 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人沙发 |  | 1.尺寸：970mm*800mm*800mm 2.表层： 采用优质人造皮革， 符合QB/T4045-2010聚氨酯家具用合成革安全技术条件，耐摩擦色牢度≥4级，对联苯胺、氯苯胺、邻甲苯胺、游离甲醛等未检出。 3.海棉：50#海绵 符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料标准。75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥38%，拉伸强度≥138kpa,伸长率≥125N。-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形≤5.5%，回弹率≥39% 4.弹簧：采用优质弹簧 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 5.钢架：采用优质钢架 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 |
| 2 | 三人沙发 尺寸：2050*880*880 |  | 1.面料： 采用优质人造皮革， 符合QB/T4045-2010聚氨酯家具用合成革安全技术条件，耐摩擦色牢度≥4级，对联苯胺、氯苯胺、邻甲苯胺、游离甲醛等未检出。 2.海棉：50#海绵 符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料标准。75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥38%，拉伸强度≥138kpa,伸长率≥125N。 3.弹簧：采用优质弹簧 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 4.油漆：采用水性油漆，符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量标准，VOC含量≤15g/L，苯系物（苯、甲苯、二甲苯）总和含量≤50mg/kg，甲醛含量≤5mg/kg，乙二醇甲醚≤10mg/kg，乙二醇二乙醚≤10mg/kg 5.钢架：采用优质钢架 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 6.实木： 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材含水率8～17%，甲醛释放量≤1.5mg/L |
| 3 | 三人沙发 尺寸：1900*800*880 |  |  |
| 4 | 三人沙发 尺寸：1900*810*880 |  |  |
| 5 | 三人沙发 尺寸：1900*800*900 |  |  |
| 6 | 茶几1 |  | 1.尺寸：700*400*450 2.主材：E1级纤维板 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.045mg/m³，含水率≤7.1%，内结合强度≥0.45MPa。 3.表面：采用优质胡桃木皮，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准，甲醛释放量≤0.1mg/L。 4.油漆： 采用水性油漆，符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量标准，VOC含量≤15g/L，苯系物（苯、甲苯、二甲苯）总和含量≤50mg/kg，甲醛含量≤5mg/kg，乙二醇甲醚≤10mg/kg，乙二醇二乙醚≤10mg/kg 5.胶水：净味拼板胶 符合GB18583-2008，总挥发有机物≤33G/L,苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.6g/kg。 |
| 7 | 茶几2 |  | 1.尺寸：直径500*高550，大理石面厚度2cm 2.桌面：采用优质大理石面子，造型美观，桌面倒圆。 3.钢架：采用优质304玫瑰金不锈钢。 |
| 8 | 茶几3 |  | 1.尺寸：1200*600*450 2.桌面：采用白色3C钢化玻璃。 3.钢架：采用优质304不锈钢。 |
| 9 | 会议桌 |  | 1.尺寸：2400*1200*760 2.基材：采用E1级覆膜饰面板 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准， 甲醛释放量≤0.022mg/m³。 3.脚架采用优质铝合金，具备走线功能 |
| 10 | 实木椅 |  | 面料：采 采用优质人造皮革， 符合QB/T4045-2010聚氨酯家具用合成革安全技术条件，耐摩擦色牢度≥4级，对联苯胺、氯苯胺、邻甲苯胺、游离甲醛等未检出。 油漆： 采用水性油漆，符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量标准，VOC含量≤15g/L，苯系物（苯、甲苯、二甲苯）总和含量≤50mg/kg，甲醛含量≤5mg/kg，乙二醇甲醚≤10mg/kg，乙二醇二乙醚≤10mg/kg 实木： 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材含水率8～17%，甲醛释放量≤0.2mg/L。 3.海棉：采用优质高密度海绵 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形≤5.5%，回弹率≥39%。 |
| 11 | 三门书柜 尺寸：1200*400*2000 |  | 1.主材：E1级纤维板 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.045mg/m³，含水率≤7.1%，内结合强度≥0.45MPa。 2.表面：采用优质胡桃木皮，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准，甲醛释放量≤0.1mg/L。 3.油漆：采用水性油漆，符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量标准，VOC含量≤15g/L，苯系物（苯、甲苯、二甲苯）总和含量≤50mg/kg，甲醛含量≤5mg/kg，乙二醇甲醚≤10mg/kg，乙二醇二乙醚≤10mg/kg 胶水： 净味拼板胶 符合GB18583-2008，总挥发有机物≤33G/L,苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.6g/kg。 |
| 12 | 学习桌 尺寸：1200*400*760 |  |  |
| 13 | 边柜 尺寸：1500*400*800 （油漆胡桃色） |  |  |
| 14 | 演讲台 尺寸：770*580*1150 |  |  |
| 15 | 餐桌 尺寸：1200*500*750 |  | 1、基材：采用色环保E1级三聚氰胺饰面板，须符合以下标准:GB/T15102-2017和GB18580-2017 甲醛释放限量≤0.05mg/ m³静曲强度 ≥15MPа、2h吸水厚度膨胀率≤2.5％ 板面握螺钉力≥1200N 板边握螺钉力≥750N。 2、封边条：符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准：可溶性重金属：铅（Pb）镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）砷（As）钡（Ba）锑（Sb）硒（Se）均合格。 3、三合一连接件符合GB/T 28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，外观、金属镀层抗盐雾（偏心体）均合格，偏心体抗压强度≥280N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1300N。 4、三聚氰胺板办公桌成品符合：GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件和GB/T 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准。木制件甲醛释放量≤0.8mg/L 5、钢架：采用优质钢架 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 |
| 16 | 实木餐桌 尺寸：1300*800*740 |  |  |
| 17 | 餐桌 尺寸：1200*600*750 |  |  |
| 18 | 组合柜 尺寸：1500*400*1150 |  |  |
| 19 | 鞋柜 尺寸：2000*300*400 |  |  |
| 20 | 鞋柜 尺寸：800*400*1200 |  |  |
| 21 | 会议条桌 尺寸：1200*400*750 |  |  |
| 22 | 培训椅 |  | 面料：采用优质阻燃面料 符合18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，耐干摩擦技术要求≥3级，甲醛含量≤21mg/kg，PH值≤9.0 2.海绵：采用高密度海绵 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形≤5.5，回弹率≥40% 3.椅架：优质铝合金椅架，带写字板。 4.尺寸：550*600*810（以上单位均为：mm） |
| 23 | 升降圆凳 |  | 1.尺寸：坐面直径320，升降高度360-520mm 2.面料： 采用优质人造皮革， 符合QB/T4045-2010聚氨酯家具用合成革安全技术条件，耐摩擦色牢度≥4级，联苯胺未检出，对氯苯胺未检出，邻甲苯胺未检出，游离甲醛未检出。 3.钢架：管壁厚度足2.0mm。脚架弯管处内含套管，静电喷塑处理，带塑料脚垫。 |
| 24 | 办公椅1 |  | 布料：甲醛含量≤300mg/kg实测值单项结论为合格，耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢、耐干摩擦色牢度均≥3级 实测值结论均为合格，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范， 2、海绵：25%压陷硬度≥130N,65%/25%压陷比≥2.4、75%压缩永久变形≤5%、回弹率≥45%、拉伸强度≥120kPa、伸长率≥200%、撕裂强度≥2.2N/cm、游离甲醛≤100mg/kg，符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求 家具》标准， 3、气压棒：安全性：耐高低温性能，应符合GB/T 29525-2013的规定：气弹簧经-30℃和60℃各 48h高低温储存后，公称力衰 减量应不大于2％，循环寿命经耐高低温性能试验后，再经50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量＜5％ ，符合QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅标准。 4、五星脚架：中性盐雾试验测试结果≥9级，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》技术要求。 5、钢架：管壁厚度足2.0mm。脚架弯管处内含套管，静电喷塑处理，带塑料脚垫。 6、办公椅成品：检测项包含但不限于： 主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观，软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层外观、座面冲击、家用软体家具阻燃性能满足GB 17927.1-2011的要求：外表及内部无续燃或阴燃及其他外观要求均合格或符合。纺织面料干摩擦色牢度 ≥3级 ，甲醛释放量≤0.025mg/m²h。符合QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅检测标准。 7、尺寸：办公椅1（550mm*530mm*900mm）；办公椅2（550mm*580mm*940mm） |
| 25 | 办公椅2 |  |  |
| 26 | 六门更衣柜 尺寸：900*420*1900 |  | 1.基材：采用冷轧钢板，耐冲击性，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；符合GB/T 1732-1993《漆膜耐冲击测定法》标准。 2、塑粉：总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/kg，可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg、铬(Cr)含量≤60mg/kg、汞(Hg)含量≤60mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》粉末涂料标准要求。 3、锁具：中性盐雾试验，测试结果≥9级，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》和QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》技术要求。 4、配置：板材厚度≥0.8mm |
| 27 | 储物柜 尺寸：850*400*1950 |  |  |
| 28 | 鞋柜 （尺寸：每个格子宽320；格子深360；格子高370；15格） 总高1930,；总宽400；总宽1000） |  |  |
| 29 | 四人位办公桌 |  | 框架：30mm铝合金屏风，由板材、铝材、钢板、玻璃等环保材质组成，穿线屏风：需为全封闭式隐藏走线，走线孔内需要做剔除毛刺处理，强弱电分离，需要充分考虑走线容量问题，每人位开两电一网空位。隔断底部进线开口尺寸满足：2根3.5mm强电，8根网线。配:三抽活动柜、键盘架、主机架。 2、板材:采用绿色环保E1级三聚氰胺饰面板，须符合以下标准:GB/T15102-2017和GB18580-2017 甲醛释放限量≤0.05mg/ m³静曲强度 ≥15MPа、2h吸水厚度膨胀率≤2.5％ 板面握螺钉力≥1200N 板边握螺钉力≥750N。 3、封边条：须符合以下标准符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准。可溶性重金属：铅（Pb）镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）砷（As）钡（Ba）锑（Sb）硒（Se）均合格。 4、三合一连接件符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，外观、金属镀层抗盐雾（偏心体）均合格，偏心体抗压强度≥280N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1300N。 5、尺寸：1200*600*750（单人尺寸） |
| 30 | 办公桌 尺寸：2000*900*750 |  | 1、基材：采用色环保E1级三聚氰胺饰面板，须符合以下标准:GB/T15102-2017和GB18580-2017 甲醛释放限量≤0.05mg/ m³静曲强度 ≥15MPа、2h吸水厚度膨胀率≤2.5％ 板面握螺钉力≥1200N 板边握螺钉力≥750N。 2、封边条：符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准：可溶性重金属：铅（Pb）镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）砷（As）钡（Ba）锑（Sb）硒（Se）均合格。 3、三合一连接件符合GB/T 28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，外观、金属镀层抗盐雾（偏心体）均合格，偏心体抗压强度≥280N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1300N。 4、三聚氰胺板办公桌成品符合：GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件和GB/T 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准。木制件甲醛释放量≤0.8mg/L 5、钢架：采用优质钢架 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 |
| 31 | 办公桌 尺寸：1400*800*790 |  |  |
| 32 | 办公桌 尺寸：1600*800*750 |  |  |
| 33 | 三人位办公桌（此桌桌面无中间屏风）尺寸：1000*600*750 |  | 1、框架：30mm铝合金屏风，由板材、铝材、钢板、玻璃等环保材质组成，穿线屏风：需为全封闭式隐藏走线，走线孔内需要做剔除毛刺处理，强弱电分离，需要充分考虑走线容量问题，每人位开两电一网空位。隔断底部进线开口尺寸满足：2根3.5mm强电，8根网线。配:三抽活动柜、键盘架、主机架。 2、板材:采用绿色环保E1级三聚氰胺饰面板，须符合以下标准:GB/T15102-2017和GB18580-2017 甲醛释放限量≤0.05mg/ m³静曲强度 ≥15MPа、2h吸水厚度膨胀率≤2.5％ 板面握螺钉力≥1200N 板边握螺钉力≥750N。 3、封边条：须符合以下标准符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准。可溶性重金属：铅（Pb）镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）砷（As）钡（Ba）锑（Sb）硒（Se）均合格。 4、三合一连接件符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，外观、金属镀层抗盐雾（偏心体）均合格，偏心体抗压强度≥280N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1300N。 |
| 34 | 六人位办公桌尺寸：1100*600*750 |  |  |
| 35 | 两人位对坐办公桌尺寸：1100*600*750 |  |  |
| 36 | 单人位办公桌 |  | 1、框架：30mm铝合金屏风，由板材、铝材、钢板、玻璃等环保材质组成，穿线屏风：需为全封闭式隐藏走线，走线孔内需要做剔除毛刺处理，强弱电分离，需要充分考虑走线容量问题，每人位开两电一网空位。隔断底部进线开口尺寸满足：2根3.5mm强电，8根网线。配:三抽活动柜、键盘架、主机架。 2、板材:采用绿色环保E1级三聚氰胺饰面板，须符合以下标准:GB/T15102-2017和GB18580-2017 甲醛释放限量≤0.05mg/ m³静曲强度 ≥15MPа、2h吸水厚度膨胀率≤2.5％ 板面握螺钉力≥1200N 板边握螺钉力≥750N。 3、封边条：须符合以下标准符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准。可溶性重金属：铅（Pb）镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）砷（As）钡（Ba）锑（Sb）硒（Se）均合格。 4、三合一连接件符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，外观、金属镀层抗盐雾（偏心体）均合格，偏心体抗压强度≥280N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1300N。 5、尺寸：1200*600*750 |
| 37 | 拼接式会议桌 |  | 1.基材：采用E1级覆膜饰面板 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准， 甲醛释放量≤0.022mg/m³。 2.脚架采用优质铝合金，具备走线功能 3.尺寸1200*600*750 |

注：1、上述尺寸允许±5mm偏差。

2、本项目涉及的相关标准，如国家或行业有最新的要求，按最新标准执行。

附件2 资格条件：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；（说明：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业）。

（三）根据本项目的特殊要求，供应商还必须具备以下特定条件：

1.在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

# 附件3：项目相关商务、合同实质性条款（实质性要求）

4.1合同履行期限

采购包1：

签订合同后30日内完成供货及安装。

4.2交货地点和方式

采购包1：

采购人指定地点。

4.3支付方式

采购包1：

（1）成交单位与采购人合同签订，货物到货、安装合格后7日内，支付合同总金额的30.00%。

（2）货物到货、验收合格后，向采购人提供全额正式发票并完善相关付款资料，达到付款条件之日起30日，支付合同总金额的70.00%。

4.4验收标准和方法

采购包1：

（1）验收时间：货物在乙方通知安装调试完毕后10日内进行验收。

（2）验收标准：

按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

（3） 验收程序：

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《需求管理办法》（财库〔2021〕22号）及雅安市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

4.5包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

4.6质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：原厂三年质保及上门维修（质保期为验收合格之日起开始计算）。

质量保修范围：质保期内货物制造质量出现问题。供应商负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。质保期内，如货物经供应商三次维修仍不能达到本合同约定的质量要求，采购人有权退货并追究成交供应商责任。

4.7售后服务要求（提供承诺函）

（1）送货安装要求：运输、安装、调试由供应商负责。

（2）供应商应提供现场技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

（3）服务计划。供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

（4）应急方案。在质保期内，供应商负责因产品本身缺陷导致的各种故障的技术服务和产品的维护与修理，要求原厂售后人员接到通知3小时内到现场进行维修，2小时内完成维修处理或更换，并承担所有费用，若2小时内无法恢复正常使用，供应商须提供备品备件，供应商未按上述约定延迟服务给采购人造成的所有损失均由供应商独立承担。

（5）质量保障方案。质保期后若产品故障，供应商无条件负责修理好产品，并经使用科室人员使用正常后支付相关维修费用。质保后修复设备若涉及更换配件或耗材的，配件或耗材只收取厂家成本费。

4.8违约责任与解决争议的方法

4.8.1违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 十   的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额千分之 一  /天的违约金；逾期未付款超过 三十 天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 十 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之 一  /天的违约金；逾期不能交货超过三十天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 二十 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 五  天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 二十  的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之  十 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

4.8.2争议解决的办法

(1)因报价产品的质量问题发生争议，由成交供应商5日内委托采购人所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。报价产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；报价产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

(2)合同履行期间，若采购人与成交供应商发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。